**RICHTLIJNEN VOOR VERWERKING - BEHANDELING/VERPAKKING**

De behandeling van continu geanodiseerde producten (bobijnen of platen) moet worden uitgevoerd door personeel dat ervaring heeft met dit soort materiaal.

Dit product is zeer gevoelig, elke niet-uniforme spanning die in het metaal ontstaat kan niet-uniforme crazing veroorzaken.

Daarom moet tijdens het gehele verwerkingsproces elke uitrusting (vlakmachine, platenlijn, snijmachine, strekmachine, enz.

Bij het verpakken van het materiaal mag geen niet-uniforme spanning in het metaal worden gebracht.

Het niet in acht nemen van de bovenstaande voorzorgsmaatregelen kan leiden tot:

* toegenomen crazing
* het ontstaan van niet-uniforme crazing (wat zal resulteren in een niet-uniform uiterlijk)
* in sommige gevallen de vernietiging van de anodisatielaag (vlekken, stof, enz.)