**BESCHERMFOLIE**

Het is niet aan te bevelen folie aan te brengen vóór het vlakken.

De druk op het materiaal tijdens het vlakken heeft de neiging de lijm van de folie in de crazing te duwen en kan daardoor een melkachtig aspect op het oppervlak veroorzaken .

Het is beter de folie aan te brengen na het vlakken.

**Compatibiliteit olie/film**

Indien folie moet worden aangebracht op een geolied oppervlak, is het raadzaam de compatibiliteit tussen de olie en de folielijm te controleren.

De hoeveelheid aangebrachte olie moet gedoseerd worden om een aanvaardbare hechting tussen het metaal en de folie mogelijk te maken.

Folie met lijm op acrylbasis worden niet aanbevolen wanneer een sterke kleefkracht vereist is.

Het aanbrengen van folie moet in overeenstemming zijn met de normale technische richtlijnen.